INŽINERINIŲ TINKLŲ ŠILTINIMAS NAUDOJANT EKSTRUZINIO POLISTIROLO PLOKŠTES (XPS) FINNFOAM

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Inžinerinių tinklų šiltinimui turi būti naudojamos ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS),  atitinkančios LST EN 13164:2012 reikalavimus, arba alternatyvi sistema. Smėlio, žvyro ir stambių frakcijų moreniniuose gruntuose esantiems vamzdžiams izoliuoti rekomenduojama naudoti išgaubtą, vamzdžių šonų link nusidriekiančią U formos izoliacijos konstrukciją.

Molio, dumblo ir smulkių frakcijų moreniniuose gruntuose įrengti vamzdynai izoliuojami naudojant horizontalią, paviršius išlyginančią izoliaciją.

Finnfoam „dėžės“ termoizoliacinės plokštės pritaikytos vandentiekio ir nutekamųjų vandenų vamzdynams apšiltinti. Plokštės turi specialius griovelius ir išpjovas, todėl apšiltinimo montavimas vyksta greitai ir kokybiškai. „Dėžės“ viduje tiesiamas šildymo kabelis.

Vamzdynų izoliacijos storis ir plotis priklauso nuo klimato sąlygų, grunto tipo, gruntinio vandens aukščio ir jo kiekio dirvoje, grunto tankio ir kt.

Inžinerinių tinklų šiltinimo darbams naudojamos ekstruzinio polistirolo plokštės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti Europos direktyvų reikalavimus, praėjus atitinkamos atitikties įvertinimo procedūras.

| FINNFOAM inžinerinių tinklų šiltinimo detalė |
| --- |
|  | FINNFOAM vamzdyno izoliacija Vidutinio stambumo smėlis Vamzdis |

Inžinerinių tinklų apšiltinimui naudojamų ekstruzinio polistirolo plokščių techninės charakteristikos turi būti ne prastenės nei pateiktos lentelėje:

| Rodikliai | Standartas | Vertės |
| --- | --- | --- |
| Ilgis x plotis, mm | - | 130 x 160 210 x 220 500 x 285 1200 x 600 1250 x 600, 2500 x 600 (FINNFOAM FI plokštės, naudojamos įrengiant horizontalią izoliaciją) |
| Storis, mm | - | 50, 70, 100 |
| Storio nuokrypio klasė T, | EN 13162:2012 | T1 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas λD, W/mK | EN 13164:2012 |  |
| 50 mm |  | 0,033 |
| 70 mm |  | 0,035 |
| 100 mm |  | 0,036 |
| Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis (10% deformacija), kPa | EN 13164:2012 | ≥300 |
| Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis) (2% nuokr., 1.5% poslink., 50 metų), kPa | EN 13164:2012 | ≥130 |
| Gniuždomojo tamprumo modulis E,kPa | EN 13164:2012 | 15000 |
| Statmenas paviršiui stipris tempiant, kPa | EN 13164:2012 | 300 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant (po 28 parų): | EN 13164:2012 |  |
| EN reikšmė, v% |  | ≤0,7 |
| Visa plokštė, v% |  | ≤0,2 |
| 200 x 200 mm ruošinys, v% |  | ≤0,5 |
| Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis, v% | EN 13164:2012 | ≤ 80 mm - ≤2 ≥ 100 mm - ≤1 |
| Vandens įmirkis po panardinimo/sušaldymo 48 mėnesių testo, v% | EN 13164:2012 | 0,4 |
| Atsparumas šalčiui (įmirkis po 300 ciklų) | EN 13164:2012 | ≤1 |
| Laidumas vandens garams, kg/(m·s· Pa) | EN 13164:2012 | <1,5 x 10-12 |
| Kapiliariškumas | - | 0 |
| Degumo klasifikacija | EN 13164:2012 | NPD |
| Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas, mm/(m·K) | EN 13164:2012 | 0,07 |
| Darbinė temperatūra, C° | EN 13164:2012 | -150...+75 |

Vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ant 8-12 mm gruntinio užpildo (smėlio, žvyro) ir uždengti bent 100 mm to paties užpildo sluoksniu. Finnfoam plokštės turi specialius griovelius ir išpjovas, todėl izoliacijos montavimas vyksta greitai ir kokybiškai. Jungtis, ventilius ir patikros kameras, kaip ir visą vamzdyną, reikia efektyviai izoliuoti.

Tranšėjos dugnas užpilamas žvyro sluoksniu ir sutankinamas. Išilgai plokštės nupjaunami galai, pagal plokštėje padarytus įpjovimus. Šoninės plokštės dalys įstatomos vertikaliai į griovelius (dėžės konstrukcijoje). Vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai klojami lygiagrečiai vienas kito, klojinio viduje. Lietaus nuotekų vamzdis klojamas klojinio išorėje. Klojinio vidus užpildomas smėliu. Tranšėja užpildoma žvyru iki vamzdžių klojinio viršaus. Ant klojinio viršaus uždedama Finnfoam plokštė apsaugai nuo užsšalimo taip, kad ji dengtų ir lietaus nuotekų vamzdį. Tranšėja iki viršaus užpilama gruntu.

U formos konstrukcijoje pirmiausia tranšėjoje, tam tikru atstumu, pastatomos šoninės Finnfoam plokštės. Jų viduje klojamas vamzdis. Konstrukcijos vidus užpildomas smėliu. Tranšėja iki U formos izoliacijos konstrukcijos viršaus užpildoma žvyru. Ant konstrukcijos viršaus uždedama Finnfoam plokštė apsaugai nuo užšalimo. Tranšėja iki viršaus užpilama gruntu.

Įrengiant inžinerinių tinklų izoliaciją iš Finnfoam ekstruzinio polistirolo, reikia vadovautis Finnfoam brėžiniais.

Parenkant alternatyvią inžinerinių tinklų šiltinimo sistemą, ji turi atitikti LST EN 13164:2012 reikalavimus. Gaminiams išlaikomi ne mažesni parametrų rodikliai nei nurodyti 1 lentelėje.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) FINNFOAM FI - 300, 130X160 klojinys, LST EN 13164:2012 | FINNFOAM FI – 300 arba alternatyvus | m |  |  |
| 2. | Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) FINNFOAM FI – 300, 210x220 klojinys, LST EN 13164:2012 | FINNFOAM FI – 300 arba alternatyvus | m |  |  |
| 3. | Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) FINNFOAM FI – 300, 500x285 klojinys, LST EN 13164:2012 | FINNFOAM FI – 300 arba alternatyvus | m |  |  |
| 4. | Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) FINNFOAM FI – 300, 1200x600 klojinys, LST EN 13164:2012 | FINNFOAM FI – 300 arba alternatyvus | m |  |  |
| 5. | Ekstruzinio polistirolo plokštės (XPS) FINNFOAM FI – 300 (horizontali izoliacija), LST EN 13164:2012 | FINNFOAM FI – 300 arba alternatyvus | m2 |  |  |