TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARKASINĖS SIENOS ŠILTINIMAS FF-PIR PUTŲ POLIIZOCIANURATU

1. Karkasinės sienos

Karkasiniai namai – lengvi, šilti, ekonomiški, greitai pastatomi mediniai namai. Šių namų karkasas yra surenkamas iš medinių segmentų, o tarpai užpildomi šilumą izoliuojančia medžiaga FF-PIR AL.

1.1 Bendroji dalis

Techninė specifikacija „Karkasinės sienos šiltinimas FF-PIR putų poliizocianuratu“ naudojama statant naujus karkasinius namus ir modernizuojamus senos statybos karkasinius namus, kai reikalinga:

- pagerinti esamų sienų šilumines – technines charakteristikas;

- padidinti išorinių atitvarinių konstrukcijų patvarumą ir ilgaamžiškumą;

- pagerinti pastato sandarumą;

- pagerinti eksploatuojamų patalpų būklę ir užtikrinti joms keliamus sanitarinius higieninius reikalavimus;

- žiemą išorines sienas apsaugoti nuo peršąlimo, o vasarą, esant aukštai aplinkos temperatūrai, nuo perkaitimo.

1.2 Reikalavimai išorinių sienų karkaso įrengimui

Ant pamato dedama hidroizoliacija, o virš jos – apatinis karkaso vainikas. Ant jo statomi statramsčiai ir sutvirtinami ramsčiais. Paskui uždedamas viršutinis vainikas.

Visi karkaso elementai paprastai daromi iš tašų. Jie sujungiami dygiais, kabėmis, plieninėmis juostelėmis ir kt. Į viršutinį vainiką remiamos perdangos sijos ir stogo gegnės. Karkaso statramsčiai dažniausiai daromi iš 100×100, 150×100 ir 150x50 mm tašų, išdėstomų kas 0,6 – 1,5 m. Angų vietose statomi papildomi statramsčiai ir rygeliai. Jie kartu yra ir langų, ir durų staktos elementai.

Karkasas renčiamas iš spygliuočių medienos. Karkasinių namų sienoms naudojama kokybiška, išdžiovinta, kalibruota ir tvirta mediena.

Be stiprumo klasės, ant kiekvieno rąsto turi būti pažymėta: medienos rūšis, stipruminio rūšiavimo standartas, gamintojo identifikavimo numeris ir sertifikavimo firmos identifikavimo numeris. Be to, medienos gaminiams Europos Sąjunga yra sukūrusi CE saugumo ženklą, ir nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. visos statybose naudojamos konstrukcijos privalo turėti CE- ženklą. Pagal CE ženklo reikalavimus statybinė mediena impregnuojama. Prieš impregnavimą pasirenkamos 4 rizikos ir 8 skvarbumo klasės.

Minimalūs medienos kriterijai

| Standartas LST EN 1912:2012 | C14 | C16 | C18 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsparumas lenkimui, N/mm2 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Atsparumas tempimui, N/mm2 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Atsparumas slėgimui, N/mm2 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Elastingumo modulis, kN/mm2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Tankis, kg/m3 | 290 | 310 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 |

Rizikos klasės apibrėžia kur bus panaudojama mediena:

- 1 klasė. Mediena, esanti tik sausoje aplinkoje.

- 2 klasė. Mediena, esanti po stogu.

- 3 klasė. Mediena, esanti lauke, bet nekontaktuojanti su žeme.

- 4 klasė. Mediena, turinti tiesioginį kontaktą su žeme arba gėlu vandeniu.

1.3 Reikalavimai medienos tvirtinimo elementams

Visą medienos tvirtinimo gaminių asortimentą galima suskirstyti pagal jų pritaikymo sritį, pagal jiems skirtų krūvių dydžius arba pagal siauresnes charakteristikas: iš kokių medžiagų jie pagaminti, pagal sriegio buvimą (arba nebuvimą), formą.

Medienos tvirtinimo elementai skirstomi pagal panaudojimą: lauke ar viduje. Tvirtinimo elementą lauke veikia korozija, todėl laukui naudojami tvirtinimo elementai, atsparūs išoriniams veiksniams. Dažniausiai naudojama apsauga nuo korozijos – cinkavimas.

Gaminiams, esantiems šildomose patalpose, cinko storis – nuo 5 mk.

Gaminiams, kurie bus naudojami esant drėgnam, tačiau neužterštam orui, – nuo 15 mk.

Gaminiams, kurie bus naudojami drėgname ore, pramoninėje aplinkoje, – nuo 30 mk.

Antikorozinis cinko stabilumas gali būti didinamas apdorojant gaminį chromo rūgšties tirpalu. Tokios apsauginės pievelės neįmanoma net nubrozdinti. Šitaip padengti gaminiai vadinami „geltonai pasivuotais“. Šis padengimas pasižymi geromis antikorozinėmis savybėmis ir padidina lakų ir dažų lipnumą.

Tvirtinimo elementai:

- paprastos vinys;

- medsraigčiai;

- srieginiai strypai;

- metaliniai kampai.

1.4 Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio įrengimui

Karkasinio namo sienos storis priklauso nuo langų skaičiaus ir matmenų name, kad visa šilumos izoliacija sudarytų uždarą kontūrą. Termoizoliacinis sluoksnis karkasinėje sienoje turi būti iš putų poliizocianurato plokščių FF-PIR. FF-PIR plokštė – vienalytė uždarų porų termoizoliacinė medžiaga padengta aliuminio folijos ar kita difuzijai nelaidžia danga.

Reikalavimai sienų plokštėms:

- matmenys: 600x2400 mm, storis pagal projektinius skaičiavimus;

- deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas – 0,022 W/mK;

- atsparumo gniuždymui koeficientas: CS(10/Y)100 (pagal LST EN 826);

- atsparumas ugniai – E pagal (LST EN 13501-1:2019);

- vandens sugeriamumas esant ilgalaikiam panardinimui – WL(T)2 (pagal LST EN 12087);

- matmenų stabilumas – nuo DS(-20,-)2 (pagal LST EN 1603) iki DS(70,90)4 (pagal LST EN 1604);

- danga – speciali danga abiejose pusėse.

Sienų šilumos izoliacijos storis skaičiuojamas naudojant projektines šilumos laidumo koeficiento vertes λds ir įvertinant šilumos izoliacinį sluoksnį kertančių tvirtinimo elementų įtaką. Projektinis šilumos laidumo koeficientas λds apskaičiuojamas konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo koeficientui λD pritaikius pataisas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 priedo reikalavimus.

Termoizoliacinio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas λ`ds (W/mK) turi būti perskaičiuotas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 priedo reikalavimus.

1.5 Pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimas

FF-PIR plokštės pristatomos įvyniotos į polietileninę plėvelę, kuri užtikrina trumpalaikę apsaugą. Statybos vietoje plokštes reikėtų laikyti sausoje aplinkoje, pakeltas nuo žemės, ant švaraus ir lygaus paviršiaus. Sandėliuojant šilumos izoliacines medžiagas, jos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu.

Apšiltinimo plokščių montavimas pradedamas nuo apačios. FF-PIR plokštės į tarpą tarp medinio karkaso elementų įstatomos laisvai, t.y. tarp medinio karkaso elemento ir FF-PIR plokštės turi likti apie 15 mm tarpas. Šis tarpas užpurškiamas elastiniais poliuretaniniais klijais. Kad plokštė tvirtai stovėtų, kol klijai nesudžiūvę, galima panaudoti pagalbines priemones – prisukamas lenteles (1 pav.).

1 pav. Laikinas FF-PIR plokščių tvirtinimas

Toks plokščių tvirtinimas prie karkaso yra laikinas, kadangi klijams išdžiūvus, pagalbinės lentelės yra išsukamos, o į jų vietą purškiama PU klijų ir ši vieta užklijuojama garui atsparia lipnia juosta.

Prieš montuojant kitą plokštę, būsima plokščių sujungimo vieta užpurškiama poliuretano klijais, dedama kita plokštė. Galima naudoti plokštes su liežuvėlio-griovelio jungtimi, tokiu atveju į pirmosios plokštės išdrožą yra purškiami poliuretaniniai klijai prieš antros plokštės prijungimą. Tokiu būdu patikimai užsandarinama siūlė.

Klijams išdžiūvus, visas nereikalingas klijų perteklius yra nupjaunamas.

Svarbu! Plokščių klijavimo darbus rekomenduojama atlikti esant tokioms temperatūroms, kurias nurodo klijų gamintojas.

Sumontuotas termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.

Šiltinimo sluoksnį kertančių elementų (vamzdžių ir t.t.) užtaisymas atliekamas taip: į tarpą tarp šilumos izoliacijos ir kertančiojo elemento užpurškiamos sandarinimo putos; putoms išdžiūvus, jų perteklius nupjaunamas; užklijuojama lipni aliuminio folijos juosta.

1.6 Reikalavimai apdailos įrengimui

Karkasas iš lauko apkalamas 12-18 mm OSB plokšte. Po to paliekamas 20-25 mm oro tarpas ir ant laikančiųjų tašelių tvirtinama apdaila.

Išorinė vėdinamos karkasinės sienos fasado apdaila įrengiama panaudojant apdailines dailylentes (ar kitą apdailos medžiagą). II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus.

Namo vidaus sienos įrengiamos iš gipskartonio plokščių.