TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ PATALPŲ VIDAUS SU FF-PIR GYL PUTŲ POLIURETANO PLOKŠTĖMIS

1. Sienų šiltinimas iš vidaus  - termoizoliacinio sluoksnio įrengimas

Sienų šiltinimo iš vidaus termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje pastato laikančiųjų konstrukcijų vidinėje pusėje įrengiama sienų apšiltinimo iš poliuretano (poliizocianurato putų) ir apdailos sistema, kurią sudaro šie komponentai: sistemos mechaninio tvirtinimo elementai; termoizoliacinis sluoksnis; klijai; vidaus apdaila. Sienos šiltinimui iš vidaus turi būti naudojamos plokštės FF-PIR GYL pagamintos iš poliizocianurato putų (PIR) su gamykliškai priklijuota gipso kartono plokšte, atitinkančios LST EN 13165:2012 reikalavimus, arba alternatyvi sistema.

1.1 Bendroji dalis

Techninė specifikacija „Pastato sienų šiltinimas iš patalpų vidaus su FF-PIR GYL putų poliuretano plokštėmis“ naudojama papildomai apšiltinti išorines pastato sienas iš vidinės patalpų pusės, kai norima:

- pagerinti esamų sienų šilumines – technines charakteristikas;

- padidinti išorinių atitvarinių konstrukcijų patvarumą ir ilgaamžiškumą;

- pagerinti pastato sandarumą;

- pagerinti eksploatuojamų patalpų būklę ir užtikrinti joms keliamus sanitarinius higieninius reikalavimus;

- žiemą išorines sienas apsaugoti nuo peršąlimo, o vasarą, esant aukštai aplinkos temperatūrai, nuo perkaitimo.

1.2 Reikalavimai sistemų tvirtinimo pagrindui

Prieš tvirtinant izoliacines plokštes, reikia nuvalyti sienas, kad ant jų neliktų dulkių. Tvirtinimo pagrindas turi būti lygus.

Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ X skyriaus reikalavimus ir turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas. Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas.

1.3 Reikalavimai termoizoliacinėms medžiagoms

Sienos šiltinimui iš vidaus naudojamų poliuretano plokščių su gipso kartono plokšte techninės charakteristikos turi būti ne prastenės nei pateiktos lentelėje:

| Charakteristikos | Standartas | Vertės |
| --- | --- | --- |
| Ilgis x plotis, mm | - | FF-PIR GYL 2600x600 |
| Storis, mm | - | 30, 40, 70 |
| Storio nuokrypio klasė T, | EN 13165:2012 | T2 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas λD, W/mK | EN 13165:2012 | 0,022 |
| Degumo klasifikacija | EN 13165:2012 | B-s1, d0 (gipso pusė) |
| Lenkiamasis stipris | Išilginis | >400 N |
|  | Skersinis | >160 N |

1.4 Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio įrengimui

Šiltinimas pradedamas nuo kampo.

Prieš pirmos plokštės montavimą, vertikalioje kampinėje sandūroje užpurškiama siaura sandarinimo putų (arba poliuretaninių klijų) juosta.

Plokščių klijavimui prie šiltinamo paviršiaus naudojamos poliuretaninės putos (klijuojančios putos), ant plokštės purškiamos pagal klijų gamintojų nurodymus. Plokštės yra glaudžiamos prie sienos ir 15 mm atstumu nuo krašto tvirtinamos medsraigčiais (arba kalamomis mūrvinėmis, arba sukamomis mūrvinėmis), 300 mm tarpu vienas nuo kito vertikalia kryptimi.

Į liežuvėlio-griovelio sandūrą užpurškiamos sandarinimo putos (arba poliuretaniniai klijai). Tarp izoliacinių plokščių ir grindų bei lubų paliekamas apie 1,5 cm tarpas, į kurį lengva įpurkšti sandarinimo putų (arba poliuretaninių klijų) ir užsandarinti viršutinius bei apatinius sujungimus.

Kadangi FF-PIR GYL plokštės yra su daugiasluoksne aliuminio folijos danga, ji veikia kaip garų barjeras, todėl papildomos garo užtvaros naudoti nereikia.

Kampuose plokštės montuojamos užleidžiant vieną plokštę ant kitos, o sandūrą užpurškiant sandarinimo putomis (arba poliuretaniniais klijais).

Seną elektros instaliaciją galima palikti, paaukštinus elektros lizdus, o atsiradusias kiaurymes užsandarinus.

Po plokščių montavimo atsiradęs išdžiūvusių sandarinimo putų (klijų) perteklius nupjaunamas, o plokščių sandūros užglaistomos gipso kartono plokščių apdailai skirtu glaistu. FF-PIR GYL plokštės yra paruoštos dažymui, tapetų klijavimui, ant jų galima klijuoti plyteles ir pan., taip kaip nurodo gipso kartono plokščių gamintojai.